|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | **Vorbereitung des Untergrundes:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen,  Staubreste gründlich absaugen. Material aufnehmen und entsorgen. | | |  |  |
| 020 | **Einbau der Trennschicht/Trennlage:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Einbau eines Randdämmstreifens zu allen aufgehenden Bauteilen  (Wand, Stützen etc.) zur Vermeidung von Einspannungen.  Auslegen einer trennend wirkenden Folie (ein- bzw. zweilagig)  auf dem zuvor gereinigten Untergrund.  Material:  Sopro EstrichRanddämmStreifen ERS 961 | | |  |  |
| 030 | **Estrich auf Trennlage:** | **…………** | m² | **…………** | **…………** |
|  | Zementschnellestrich der Mindestgüte CT-C60-F7 gemäß DIN 18560-4 und DIN EN 13813 als Estrich auf Trennlage herstellen mit Schnellestrichmörtel aus kunststoffvergütetem Spezialbindemittel und Estrichsand 0/8 im Mischungsverhältnis 1:4 - 1:5. Estrichfugen gemäß Fugenplan herstellen. Estrich verdichten und die Oberfläche für die von Fliesen im Dünnbett eben und glatt abziehen.  Estrichdicke im Mittel \_\_\_\_\_\_\_mm.  Material:  Sopro Rapidur® B5 SchnellEstrichBinder 767,  Estrichsand 0/8 oder gleichwertig. | | |  |  |
| 040 | **Estrich auf Restfeuchtegehalt überprüfen:** | **…………** | Stk | **…………** | **…………** |
|  | Vor der Verlegung des Oberbodens muss die Belegreife mittels CM-Messung gemessen und protokolliert werden. Die Prüfung erfolgt mit Prüfgut, welches aus dem kompletten Estrichquerschnitt entnommen wurde.  Je Einheiten bzw. alle 200 m² sind Messungen vorzunehmen.  Um unnötige Messungen zu vermeiden, sollte zuvor mit Folientest oder elektrischen Messverfahren ein Richtwert ermittelt werden. Die Durchführung und Protokollierung der CM-Messung erfolgt gemäß den Vorgaben der Schnittstellenkoordination, herausgegeben vom Bundesverband Flächenheizung und Flächenkühlung e. V.  Zementestriche in Verbindung mit Fliesen ≤2,0 CM-% | | |  |  |
|  | **Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der Produkte zu beachten:** |  |  |  |  |
|  | - Sopro Rapidur® B5 SchnellEstrichBinder 767  - Sopro EstrichRanddämmStreifen ERS 961 | | |  |  |